POROČILO S TERMOVIZIJE

Rotomatika d.o.o.

g. Uroš Ogrinc

Legura: ?

# Komad: 205 PIERBURG

Slika 1: Stabilna stran po hlajenju

| Object Parameter | Value |
| --- | --- |
| Emissivity | 0.9 |
| Object Distance | 1.8 m |
| Reflected Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Transmission | 1.0 |
| Label | Value |
| IR: Max Temperature | 225.1 °C |
| IR: Min Temperature | 47.1 °C |
| Sp 1: Temperature | 221.3 °C |
| Sp 2: Temperature | 222.7 °C |
| Sp 3: Temperature | 221.3 °C |
| Sp 4: Temperature | 220.0 °C |
| Sp 5: Temperature | 219.5 °C |
| Sp 6: Temperature | 202.1 °C |
| Sp 7: Temperature | 203.5 °C |
| Sp 8: Temperature | 212.7 °C |
| Sp 9: Temperature | 220.9 °C |
| Sp 10: Temperature | 222.5 °C |
| Sp 11: Temperature | 196.8 °C |
| Sp 12: Temperature | 193.4 °C |
| Sp 13: Temperature | 176.5 °C |
| Sp 14: Temperature | 177.1 °C |
| Sp 15: Temperature | 203.8 °C |
| Sp 16: Temperature | 194.4 °C |
| Sp 17: Temperature | 188.5 °C |

Slika 2: Pomična stran po hlajenju - pri livarju

| Object Parameter | Value |
| --- | --- |
| Emissivity | 0.9 |
| Object Distance | 1.8 m |
| Reflected Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Transmission | 1.0 |
| Label | Value |
| IR: Max Temperature | 273.8 °C |
| IR: Min Temperature | 44.1 °C |
| Sp 1: Temperature | 270.9 °C |
| Sp 2: Temperature | 263.2 °C |
| Sp 3: Temperature | 261.8 °C |
| Sp 4: Temperature | 253.9 °C |
| Sp 5: Temperature | 209.2 °C |
| Sp 6: Temperature | 216.3 °C |
| Sp 7: Temperature | 177.5 °C |
| Sp 8: Temperature | 194.0 °C |
| Sp 9: Temperature | 184.7 °C |
| Sp 10: Temperature | 176.0 °C |

Slika 3: Pomična stran po hlajenju – stran od livarja

| Object Parameter | Value |
| --- | --- |
| Emissivity | 0.9 |
| Object Distance | 1.8 m |
| Reflected Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Transmission | 1.0 |
| Label | Value |
| IR: Max Temperature | 268.0 °C |
| IR: Min Temperature | 29.8 °C |
| Sp 1: Temperature | 198.3 °C |
| Sp 2: Temperature | 165.2 °C |
| Sp 3: Temperature | 178.7 °C |
| Sp 4: Temperature | 190.4 °C |
| Sp 5: Temperature | 177.2 °C |
| Sp 6: Temperature | 162.0 °C |
| Sp 7: Temperature | 176.9 °C |
| Sp 8: Temperature | 171.0 °C |
| Sp 9: Temperature | 163.2 °C |
| Sp 10: Temperature | 266.2 °C |
| Sp 11: Temperature | 259.6 °C |
| Sp 12: Temperature | 236.1 °C |

Slika 4: Stabilna stran pred hlajenjem

| Object Parameter | Value |
| --- | --- |
| Emissivity | 0.9 |
| Object Distance | 1.8 m |
| Reflected Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Transmission | 1.0 |
| Label | Value |
| IR: Max Temperature | 276.0 °C |
| IR: Min Temperature | 54.6 °C |
| Sp 1: Temperature | 270.6 °C |
| Sp 2: Temperature | 267.9 °C |
| Sp 3: Temperature | 267.0 °C |
| Sp 4: Temperature | 265.3 °C |
| Sp 5: Temperature | 217.9 °C |
| Sp 6: Temperature | 225.7 °C |
| Sp 7: Temperature | 245.0 °C |
| Sp 8: Temperature | 230.4 °C |
| Sp 9: Temperature | 263.4 °C |
| Sp 10: Temperature | 260.5 °C |
| Sp 11: Temperature | 246.1 °C |
| Sp 12: Temperature | 235.0 °C |
| Sp 13: Temperature | 240.3 °C |

Slika 5: pomična stran pred hlajenjem

Preverite notranje hlajenje jedra pomične strani pri livarju !

| Object Parameter | Value |
| --- | --- |
| Emissivity | 0.9 |
| Object Distance | 1.8 m |
| Reflected Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Temperature | 41.0 °C |
| Atmospheric Transmission | 1.0 |
| Label | Value |
| IR: Max Temperature | 320.5 °C |
| IR: Min Temperature | 51.8 °C |
| SP01: Temperature | 299.0 °C |
| Sp 2: Temperature | 297.7 °C |
| Sp 3: Temperature | 294.6 °C |
| Sp 4: Temperature | 309.8 °C |
| Sp 5: Temperature | 251.6 °C |
| Sp 6: Temperature | 231.3 °C |
| Sp 7: Temperature | 263.2 °C |
| Sp 8: Temperature | 266.0 °C |

Na Ptuju:12.12.2005                                                    Matjaž   Farič